神彩塑胶制品有限公司                                               公司地址：东莞市虎门镇沙角管理区中心工业区 网址：http://www.scylc.com

电话： 0769-85560658      85265816          传真：0769-85569086

色母粒物性指引

- 产品名称：2104-2

- 产品包装规格：      25Kg/包        。

- 产品颜色及外观：      黑色           ，粒状。

- 标准：

  - 着色强度：125-135%

  - 色       差 ：≤0.02%

  - 含水量    ：≤0.15%

（4） 耐温性    ：125℃-300℃。

(5)  溶体指数：14.5g/10min

(6)   密度：1.05g/cm3

五．适用范围及特点：

本产品是选用低密度聚乙烯为载体，具有优异的电绝缘性能，环保无毒。光亮度好、无杂点、分散优良。可适用各种农地膜、薄膜、缠绕膜、拉丝、软管、线材、片材等热塑型塑胶着色抽料加工。

六．使用方法及用量：

一般色母粒的添加量为2-3%之间，可根据客户的要求加多或减少而提高降低颜色的浓度。因加入量少，所以在拌料中应均匀地将母粒与塑料混合，以至达到充分分散的效果。

七．成份表

| 载体 | 含量 |
| --- | --- |
| PE | 35% |
| 色素碳黑 | 55% |
| 助剂 | 10% |